目 录

1 概述	2

1.1 工程概况	2

1.2 设计范围	2

1.3 设计原则	2

1.4 遵循的主要标准和规范	2

2 防腐及阴极保护方案	3

2.1 线路管道外防腐层方案	3

2.2 线路阴极保护系统方案	3

3 防腐层施工技术要求	5

3.1 三层PE防腐层施工技术要求	5

3.2 管道防腐补口施工技术要求	5

3.3 管道防腐层补伤施工技术要求	7

3.4 热煨弯管外防腐层施工技术要求	8

3.5 冷弯管外防腐层施工技术要求	11

3.6 管道下沟回填和防腐层完整性检测	12

4 线路阴极保护系统施工技术要求	12

4.1 线路阴极保护测试系统施工技术要求	12

4.2 临时性阴极防护	15

4.3 交流杂散电流干扰防治施工技术要求	16

4.4 阴保电缆安装施工技术要求	18

4.5 阴极保护系统的投产测试	18

5 主要工程量	19

- 概述

  - 工程概况

留坝至凤县天然气输气管道工程是陕西省天然气股份有限公司在陕西省天然气管道布局的重要组成部分。本工程线路分为两部分：

1、宝汉线迁改管道

宝汉线迁改管道起于江口镇河西村已建宝汉线管道，穿越褒河后进入新建江口分输站，出站后再次穿越褒河与已建宝汉线碰口，线路水平长度0.64km。

2、留坝至凤县输气管道

留坝至凤县输气管道起于留坝县江口镇河西村新建江口分输站，穿越褒河后沿褒河敷设，然后向西北方向接连穿越G244国道、褒河、宝汉高速后沿X301县道敷设，途径江口镇、玉皇庙镇、留凤关镇，再沿G316国道向西北方向敷设经汤家湾至凤县双石铺十里店村的凤县末站，线路水平长度69.57km。

本册为一般线路防腐施工图设计。

  - 设计范围

本工程线路防腐施工图设计以前期设计确定的方案为原则，且对各项内容进行细化，并提出相应的施工技术要求、工程量、材料表。本册施工图设计的具体范围如下：

1、线路管道外防腐层设计；

2、线路阴极保护系统及辅助设施设计。

  - 设计原则

1、贯彻国家基本建设方针政策，以安全生产为前提，环境保护为基本点，工程质量为重点。

2、严格执行国家和行业的有关规范、标准及法规，确保管道安全平稳运行。

3、统筹兼顾，合理规划，方便管理，经济适用，提高管道保护效果。

  - 遵循的主要标准和规范

1、《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）；

2、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）；

3、《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T 21246-2020）；

4、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）；

5、《埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准》（SY/T 6854-2012）；

6、《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》（SY/T 0414-2017）；

7、《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）；

8、《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T 50698-2011）；

9、《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB 50991-2014）；

10、《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）；

11、《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）》（GB/T 18570.3-2005）；

12、《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T 0086-2020）；

13、《绝缘接头与绝缘法兰技术规范》（SY/T 0516-2016）；

14、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）。

- 防腐及阴极保护方案

  - 线路管道外防腐层方案

根据本工程前期设计确定的线路管道外防腐层方案，线路管道直管段全线采用常温型加强级三层PE外防腐层；管道补口采用带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩带；管道补伤根据防腐层破损点的大小及损伤程度分别采用聚乙烯补伤片或热收缩带；热煨弯管外防腐采用无溶剂环氧涂层（厚度≥600um）+聚乙烯热收缩带的方式。

  - 线路阴极保护系统方案

- 2.2.1 线路阴极保护方案

根据本工程前期设计确定的线路管道阴极保护方案，宝汉线迁改段管道0.876km纳入原宝汉线强制电流阴极保护系统进行保护；江口分输站-凤县末站段管道约69.54km由新建强制电流阴极保护系统进行保护，阴极保护站分别设置在江口分输站和凤县末站，其设计方案详见江口分输站、凤县末站防腐专业分册。

- 2.2.2 线路阴极保护测试系统

为对阴极保护系统调试和日常监测阴极保护的管/地电位等阴极保护参数，需按要求在管道沿线埋设测试桩，本工程线路管道上主要设置电位测试桩和电流测试桩。

- 2.2.3 线路临时阴极保护

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）和《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）的要求，当阴极保护系统在管道埋地三个月内不能投运时，应当采取临时阴极保护措施保护管道；在强腐蚀性土壤环境中，应在管道埋地时施加临时阴极保护措施；临时阴极保护措施应维持至永久阴极保护系统投运；对于受到直流杂散电流干扰影响的管道，阴极保护系统及排流保护措施应在三个月之内投运。

根据《留坝至凤县天然气输气管道工程（江口阀室至凤县末站）岩土工程勘察报告》（详细勘察），本工程管道沿线无土壤电阻率低于20Ω•m的强腐蚀地段，无大中型水域穿越。

考虑到线路阴极保护系统在管道埋地三个月内可能无法及时投运，故对本工程线路管道考虑部分临时阴极保护措施。线路管道临时阴极保护采用带状锌阳极，按每5公里设置一处带状锌阳极，每处长度为10m。锌阳极规格采用ZR-4型，阳极带线质量为0.372kg/m。带状锌阳极平行于与管沟同沟敷设。

当线路阴极保护系统投入运行后，为避免强制电流阴极保护的电流过量漏失，应及时断开临时阴极保护设施。断开方法为：在连接管道与牺牲阳极的测试桩中断开连接的电缆，牺牲阳极埋地不需作处理。

- 2.2.4 沿线交流干扰情况

本工程管道沿线与高压输电线路交叉敷设，可能会对管道产生一定的杂散电流干扰，为保证管道安全运行，需按《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T 50698-2011）的相关要求对管道设置排流措施。

- 2.2.5 沿线直流干扰情况

根据线路地勘报告及经过沿线踏勘，管道沿线未发现有大功率高压直流输电线路等直流干扰源。在管道投运后，应通过具有专业资质的检测单位，对管线整体进行检测，以确定管线是否存在直流干扰情况，确认有直流干扰时，再根据检测的干扰范围、干扰程度，制定直流干扰排流方案。

- 防腐层施工技术要求

  - 三层PE防腐层施工技术要求

本工程线路管道直管段采用常温型加强级三层PE防腐层，其防腐层预制应按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）执行。

D219.1拟建管道加强级防腐层最小厚度不小于2.7mm，防腐底层环氧粉末涂层厚度不小于120µm，胶粘剂层厚度不小于170µm。管端预留长度（钢管裸露部分）应为：100mm～110mm，且聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角；管道预留长度范围内不应有防腐层、胶粘剂及其他外界杂质。

  - 管道防腐补口施工技术要求

- 3.2.1 补口方式及材料

本工程线路管道补口采用带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩带，其材料的结构、性能应符合《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的有关规定。聚乙烯热收缩带底漆湿膜厚度≥150um，基材厚度≥1.2mm，胶层厚度≥1.0mm。

- 3.2.2 补口工艺和评定

根据《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的要求：补口施工前，应预先编制补口施工工艺预规程及检验和试验计划（ITP），并应进行涂敷工艺评定试验（PQT）确认补口质量，形成补口质量达到规定要求的施工工艺规程（APS）。补口施工作业、检验和试验应按照确认的补口施工工艺规程（APS）进行。其中ITP、PQT、APS的具体内容及相关要求按照GB/T 51241-2017执行。

- 3.2.3 表面处理要求

补口时，应按《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的要求对补口部位的钢管表面采用喷射除锈的方法进行表面处理，除锈质量等级必须达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T8923.1-2011）标准规定的Sa2.5级，锚纹深度达40μm~90μm。除锈时，应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一并打毛处理，除锈完毕后，应清除灰尘。

除锈完毕后，应清除灰尘，使钢管表面灰尘度应不低于《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）》（GB/T 18570.3-2005）规定的3级及以上质量。补口时管道表面应干燥无结露和潮气。

管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h，如果有浮锈，应重新除锈。喷砂处理后，热收缩带安装前，应采用干燥、清洁的压缩空气吹扫或用清洁刷扫去表面浮尘。

搭接部位处理：喷砂除锈时，应将环向焊缝两侧与补口材料搭接范围内的直管聚乙烯防腐层表面一并打磨粗糙，粗糙的纹路方向为竖向或斜向，纹路深度及间距为1mm。

- 3.2.4 热收缩带安装要求

焊口部位预热：补口部位表面处理后，再使用火焰加热器对补口部位的钢管表面和涂层搭接部位进行预热，预热温度须在产品说明书要求的范围内。钢管未达到规定的预热温度和过高的预热温度禁止进行补口作业。管口加热完毕，应立即进行测温，测量管口三个部位（中心、两端）表面上下左右4个点温度，4点温度均应符合生产厂的规定值。

底漆涂敷：应按照产品使用说明书和补口施工工艺规程的要求调配底漆并均匀涂刷，底漆的湿膜厚度应不小于 150 µm。

热收缩带安装：热收缩带安装应定位准确，与两端直管的聚乙烯防腐层搭接宽度不应小于100mm，固定片周向搭接宽度应≥80mm；应严格控制热收缩带任意点烘烤的加热时间和火焰强度，热收缩带不得存在烧焦碳化现象；热收缩带加热宜从圆周中部向两端逐步加热和收缩，并伴以压辊推赶排出气泡，应尽量避免安装完毕的热收缩带与钢管表面中存在气泡。热收缩带安装应补口施工工艺规程（APS）的要求。

热收缩带收缩固定后，必须进行回火处理，回火时间应根据环境气温、温差大小调整，沿轴向均匀来回加热，使内层的热熔胶充分融化，以达到更好的粘结效果。

对于固定片的施工应注意：对采用无胶粘接技术的固定片应充分加热， 贴固定片前，应将其内侧用喷枪预热1~2秒；贴上后用喷枪充分均匀烘烤固定片外面，直至其加强纤维清晰可见，并用戴手套的手拍打，如有褶皱，将其轻轻整平，再用辊子滚压将固定片里的空气尽量排出；冷却后，固定片如有翘边，可用热熔胶填缝、加热并压平。

- 3.2.5 质量检验

根据《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的要求，补口防腐层质量检验应按照检验和试验计划（ITP）进行。施工检验项目应包括外观、漏点和剥离强度检验，检验宜在补口按照24h后进行，并符合以下规定：

1）补口的外观应逐个目测检查，补口防腐层表面应平整、无褶皱、无气泡、无空鼓、无烧焦炭化等现象。热收缩带周向应有胶粘剂均匀溢出（对采用无胶粘剂技术的固定片不会有胶溢出，对此种固定片四周不做此要求）。固定片与热收缩带搭接部位的滑移量不应大于5mm。

2）应用电火花检漏仪逐道口进行漏点检查，检漏电压15kV，扫面电极移动速度不应超过0.3m/s。发现漏点时应重新补口并检漏，直到合格。

3）热收缩带补口剥离强度按GB/T23257-2017附录K规定的方法进行检验，剥离检测宜在管体温度为15℃～25℃时进行，如现场温度过低，可将防腐层加热至检测温度后进行测试。对钢管和聚乙烯防腐层的剥离强度都应不小于50 N/cm并80%表面呈内聚破坏，当剥离强度超过100N/cm时，可以呈界面破坏，剥离面的底漆应完整附着在钢管表面。每机组每天的补口应抽测一个，出现不合格时，应加倍抽查。加倍抽查仍有不合格时，该机组当天的补口应全部返修。

- 3.2.6 补口记录

防腐补口过程中，应按下表做好记录：

表3.2-1  补口情况登记表

工程/管道名称：                 承包商：              施工班组：

| 施工日期 | 补口编号 | 除锈 等级及方式 | 光管 长度（cm） | 预热温度(℃) | 回火时间（Min） | 外观 |  | 轴向 长度（mm） | 轴向搭接（mm） | 周向 搭接（mm） | 有无漏点 | 剥离强度（N/cm） |  |  |  | 评定 | 备注（环境条件等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平整无皱不焦 | 气泡情况 |  | 与PE 搭接 （左/右） |  |  | 对PE |  | 对钢管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测 | 剥离状态 | 实测 | 剥离状态 |  |  |

  - 管道防腐层补伤施工技术要求

- 3.3.1 补伤及其材料

本工程线路管道补伤采用聚乙烯补伤片和热熔胶型聚乙烯热收缩带，其材料应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）的相关规定。

- 3.3.2 补伤施工

在预制厂内，对直径≤10mm的漏点或损伤深度不超过管体防腐层厚度50%的损伤，可以用与管体防腐层配套的聚乙烯粉末或热熔修补棒修补。

在施工现场，对直径≤30mm的损伤（包括针孔），宜采用补伤片补伤。补伤片施工时，损伤区域的污物应清理干净，并把搭接宽度100mm范围内的防腐层打毛，剪一块补伤片，其尺寸应保证其边缘距防腐层孔洞边缘≥100mm。剪去补伤片的四角，将补伤片的中心对准破损面贴上。补贴时应边加热边用挤出其中的空气，直至补伤片周围胶粘剂均匀溢出。

在施工现场，对直径>30mm的损伤，先用补伤片进行补伤，然后用热收缩带包覆，包覆宽度应比补伤片的两边≥50mm。

- 3.3.3 补伤检验

补伤后，应进行外观、漏点及粘结力检验。补伤后的外观应逐个检查，表面应平整、无皱折、无气泡、无烧焦碳化等现象，补伤片四周应粘结密封良好，不合格的应重补。

每处补伤片均应用电火花检漏仪进行漏点检测，检漏电压为15kV，若不合格，应重新修补并检漏，直到合格。

补伤片补伤粘结力按《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）附录K的方法进行检验，管体温度为15℃～25℃时的剥离强度应不小于50N/cm。涂敷厂生产过程的补伤，每班（不超过8h）应抽测1处补伤的粘结力，如不合格，加倍抽查，如加倍抽查仍有1个不合格，该班的补伤全部返工。现场施工过程的补伤，每50个补伤处抽查1处，如不合格，应加倍抽检，若加倍抽检仍有1个不合格，则该段管道的补伤应全部返修。

- 3.3.4 补伤施工记录

防腐补伤过程中，应按下表做好记录：

表3.3-1  补伤情况登记表

工程名称：                 承包商：                班组：

| 序号 | 防腐管号及位置 | 补伤数量 | 补伤面积 | 补伤材料 | 预（加）热温度 | 质检员 | 监理 | 检查结果 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 热煨弯管外防腐层施工技术要求

本工程线路热煨弯管采用“无溶剂环氧涂层（厚度≥600um）+外缠聚乙烯热收缩带”的方式在工厂进行预制防腐层。为保证热煨弯管防腐层的完整性，其在运输过程中应做好防护，可采用在防腐层外包裹草垫、缠绕草绳或其它防护措施以尽量避免或减少防腐层在运输及施工过程中的损伤。无溶剂环氧涂层的材料、施工及质量检验要求按照《埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准》（SY/T 6854-2012）执行，聚乙烯热收缩带其材料按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）执行。

1、表面预处理

热煨弯管在进行防腐施工前，必须进行表面预处理。采用喷砂除锈，除锈等级应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）中规定的Sa2.5级。清洁度要求为：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且不允许有氧化皮、铁锈和涂层等附着物。粗糙度要求为：锚纹深度40µm~100µm。

钢管及管件外表面经喷射处理后，应用清洁、干燥、无油的压缩空气将钢管及管件表面的砂粒、尘埃、锈粉等清除干净，灰尘等级应达到现行国家标准《涂敷涂料前钢材表面处理  表面清洁度的评定试验  第3部分：涂敷涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）》（GB/T 18570.3-2005）规定的2级。

表面处理合格的管道及设备应在4h内进行涂敷，如返锈应重新进行表面处理。

2、无溶剂液态环氧涂层施工

1）涂料配制

涂料的配制应按照涂料供应商的要求进行，涂料的两个组分在使用前应分别搅拌均匀，然后应按规定的比例混配，并应充分搅拌均匀后使用。

2）涂装

在管道表面处理达到要求后，应尽快涂装。涂敷施工应按涂料生产厂推荐的工艺进行。防腐层施工宜选用双组分高压无气喷涂的作业方式，也可选用刷涂、辊涂或刮涂等方式。

涂层涂敷应均匀、无漏涂、无气泡、无流挂，涂层厚度应达到本设计的要求。

预制防腐管应在钢管两端各预留100mm~150mm，不涂防腐层。涂敷前，管端预留段应采用隔离物隔离，并保证涂层端面界限规整。

采用高压无气喷涂工艺涂敷时，喷枪应匀速行走，涂料应雾化良好。宜一次喷涂成型，达到规定的厚度。

采用手工涂装时，配置的涂料应在生产厂推荐的适用期内使用完毕；多道涂敷时，应按涂料生产厂推荐的涂装间隔要求进行，可在上道漆表干后实干前涂敷下一道漆；如果各层涂敷间隔时间超过了规定要求，应前一道漆的表面进行打毛处理。

涂敷过程中，应对湿膜厚度进行监测，及时对厚度不足的部分进行补涂。

涂敷时，钢管表面温度应高于露点温度3℃以上，且应控制在涂料生产厂推荐的温度范围。当温度过低或环境相对湿度大于85%时，可对钢管及涂料进行预热后涂敷。

严禁在雨、雪及风沙等气候条件下露天作业。涂敷完成后，应采取有效措施避免水滴、雨雪、砂土或飞虫等影响未固化的防腐层。防腐层的固化温度宜保持在10℃以上；如温度偏低、防腐层固化缓慢时，可采取加热措施加速固化，加热温度及时间应符合涂料生产厂的要求。

3、聚乙烯热收缩带施工

1）聚乙烯热收缩带的施工应在无溶剂液态环氧防腐层实干检查合格后进行，并应除去无溶剂液态环氧防腐层表面的灰尘和湿气。

2）聚乙烯热收缩带采用虾米状连续搭接包覆的方式。热收缩带收缩前基材厚度≥1.2mm，胶层厚度≥1.0mm。施工时可参照3.2节管道防腐层补口的相关技术要求。

3）施工时应特别注意：

（1）热煨弯管用聚乙烯热收缩带相互的搭接宽度外弧应为50mm～70mm，每个弯管只允许有一个外弧搭接长度＞70mm（加热收缩后的长度）

（2）聚乙烯热收缩套底漆湿膜厚度≥150um。底漆涂敷时要求：底漆涂刷和热收缩套加热处理，应按每加热处理一个热收缩带，涂刷一段（对应所包覆的热收缩套长度）底漆的工序施工，不应进行一次性底漆涂刷。

（3）集中预制热煨弯管防腐层时管端预留100mm~150mm 部位不缠绕包覆聚丙烯胶粘带。

4、质量检测

无溶剂液态环氧防腐层的质量检验应进行外观、固化程度、厚度、漏点和附着力检测，按照《埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准》（SY/T 6854-2012）的相关要求执行，具体如下：

1）固化程度检测

（1）表干—手指轻触防腐层不粘手或虽发粘，但无漆黏在手指上。

（2）实干—手指用力推防腐层不移动。

（3）固化—手指甲用力刻防腐层不留痕迹。

2）外观检查

（1）应逐一目测检查管道外防腐层的外观质量，防腐层应表面平整、光滑、无漏涂、无流挂、无划痕、无气泡及针孔等外观缺陷。

（2）预制防腐管管端预留长度应进行抽查，抽查率为5%，且不得少于2根，每根管测两端，管端预留长度应符合本工程设计要求（钢管两端各预留100mm~150mm）。

3）厚度检查

防腐层实干后，应采用无损测厚仪进行厚度检测，最薄点应符合设计厚度规定（≥600μm）。具体抽检要求为：每20根防腐管为一组，每组抽查一根（不足20根视为一组），任选三个截面，每个截面测均匀分布的四点，若有一点不合格时，再随机抽查两根，如仍有一根不合格，应逐根进行检查。

4）漏点检查

（1）防腐层固化后，应采用电火花检漏仪对全部防腐层进行漏点检查，以无漏点为合格。

（2）检漏电压为5V/μm。检查时，探头应接触防腐层表面，探头移动速度约为0.2m/s；连续检测时，检漏电压应每4h校正一次。

5）附着力检测

（1）用锋利刀刃垂直划透防腐层，至钢管管体，形成边长约40mm、夹角约45°的V型缺口，用刀尖从切割线交叉点撬剥切口内的防腐层，如果很难将防腐层挑起，挑起处的防腐层呈脆性点状断裂，不出现成片挑起或层间剥离的情况，则认为该防腐层附着力合格。

（2）对每班次的产品应至少检测一次，若不合格，应加倍抽检；如仍有不合格时，则应逐根检查。

聚乙烯热收缩带施工完成24h后，应检测聚乙烯热收缩带对无溶剂环氧涂层和背材的剥离强度，检测结果聚乙烯热收缩带对无溶剂环氧涂层和背材的剥离强度均应不小于50 N/cm并80%表面呈内聚破坏，当剥离强度超过100N/cm时，可以呈界面破坏，剥离面的底漆应完整附着在钢管表面。每班次至少检测1次，若不合格加倍抽查，如仍不合格时，则该班次为不合格，应拆除重做。

  - 冷弯管外防腐层施工技术要求

本工程线路冷弯管采用直管三层PE防腐管由冷弯管机冷弯加工制作。冷弯弯管防腐层的防腐等级应采用与所安装位置的直管防腐层等级、材质相一致的常温型加强级三层PE防腐层。

加工制作冷弯管弯制成型时应避免弯制过程中弯管机胎具对防腐层的损伤。其弯制后防腐层减薄量应≤原有等级厚度的20%，否则应进行修补。

  - 管道下沟回填和防腐层完整性检测

管道下沟回填：管道下沟应防止管道撞击沟壁及硬物，避免防腐层损坏。回填时应先用软土回填，软土厚度应符合有关管道施工标准的规定，然后再进行二次回填。下沟和回填应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的相关规定。

根据《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）的相关要求，管道下沟前，应使用电火花检漏仪对管线全部进行检漏，检漏电压为15kV，如有漏点，应按相关规定和要求及时修补，直至检漏合格，并填写记录。管道回填后应全线采用多频管中电流法（RD-PCM带A字架）检漏，同时进行管道埋深检测，对发现的漏点应按补伤要求进行修复。

- 线路阴极保护系统施工技术要求

  - 线路阴极保护测试系统施工技术要求

- 4.1.1 测试桩设置位置原则

本工程拟建线路管道由江口分输站和凤县末站新建阴极保护站进行强制电流阴极保护。为便于阴极保护系统调试和日常监测阴极保护的管/地电位等阴极保护参数，按照《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）的要求在管道沿线设置相应的测试桩。

本工程线路管道测试桩设置原则如下：

1）在一般地段：沿管道每公里左右设1支电位测试桩；每5公里左右设1支电流测试桩；

2）在特殊地段：在高速公路穿越处单侧设置电位测试桩1支；在与其它管道交叉处设置电位测试桩1支。

根据上述设置原则，本工程留坝-凤县输气管道共设置电位测试桩57支，电流测试桩13支。线路阴极保护测试桩具体安装位置见线路平面走向图DWG-0102线01、DWG-0102线02。测试桩设置统计见表4.1.1-1，在图中STP表示电位测试桩，ATP表示电流测试桩。

测试桩设置时如刚好处于水田、水渠、水塘以及道路等受限位置时，应视现场情况在前、后50m范围内调整到适当的位置。

表4.1-1线路阴极保护测试桩设置统计表

| 序号 | 测试桩类别 | 桩位 | 里程（km+m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电位测试桩 | L003 | 0+277.7 | 褒河穿越末端；与宝-汉天然气管道交叉 |
| 2 | 电位测试桩 | L011 | 1+136.6 | 褒河穿越末端 |
| 3 | 电位测试桩 | L024 | 2+056.1 | 宝汉高速穿越末端 |
| 4 | 电位测试桩 | L035 | 3+023.3 |  |
| 5 | 电位测试桩 | L050 | 4+084.0 |  |
| 6 | 电流测试桩 | L063 | 5+011.2 |  |
| 7 | 电位测试桩 | L073 | 5+978.5 | 河流穿越始端 |
| 8 | 电位测试桩 | L083 | 6+972.1 |  |
| 9 | 电位测试桩 | L093 | 8+073.1 |  |
| 10 | 电位测试桩 | L103 | 9+198.0 |  |
| 11 | 电流测试桩 | L112 | 10+062.2 |  |
| 12 | 电位测试桩 | L127 | 11+007.4 |  |
| 13 | 电位测试桩 | L140 | 11+969.0 |  |
| 14 | 电位测试桩 | L153 | 12+963.8 |  |
| 15 | 电位测试桩 | L166 | 13+990.2 |  |
| 16 | 电流测试桩 | L185 | 15+019.9 |  |
| 17 | 电位测试桩 | L202 | 15+995.8 |  |
| 18 | 电位测试桩 | L220 | 17+034.0 |  |
| 19 | 电位测试桩 | L237 | 18+011.6 |  |
| 20 | 电位测试桩 | L247 | 19+077.9 |  |
| 21 | 电流测试桩 | L260 | 20+049.7 |  |
| 22 | 电位测试桩 | L271 | 21+116.1 |  |
| 23 | 电位测试桩 | L282 | 22+035.9 |  |
| 24 | 电位测试桩 | L298 | 23+061.6 |  |
| 25 | 电位测试桩 | L311 | 23+989.2 |  |
| 26 | 电流测试桩 | L322 | 25+032.3 |  |
| 27 | 电位测试桩 | L336 | 26+000.5 |  |
| 28 | 电位测试桩 | L349 | 27+041.0 |  |
| 29 | 电位测试桩 | L364 | 28+083.4 |  |
| 30 | 电位测试桩 | L374 | 29+062.8 |  |
| 31 | 电流测试桩 | L398 | 30+003.5 |  |
| 32 | 电位测试桩 | F007 | 30+983.0 |  |
| 33 | 电位测试桩 | F021 | 32+010.3 |  |
| 34 | 电位测试桩 | F034 | 32+966.3 |  |
| 35 | 电位测试桩 | F045 | 34+023.7 |  |
| 36 | 电流测试桩 | F059 | 35+032.3 |  |
| 37 | 电位测试桩 | F070 | 36+058.9 |  |
| 38 | 电位测试桩 | F077 | 36+991.3 |  |
| 39 | 电位测试桩 | F085 | 37+921.8 |  |
| 40 | 电位测试桩 | F098 | 39+016.0 |  |
| 41 | 电流测试桩 | F114 | 40+040.4 |  |
| 42 | 电位测试桩 | F122 | 41+141.0 |  |
| 43 | 电位测试桩 | F131 | 42+104.9 |  |
| 44 | 电位测试桩 | F143 | 43+028.9 |  |
| 45 | 电位测试桩 | F153 | 44+034.2 |  |
| 46 | 电流测试桩 | F161 | 44+817.6 |  |
| 47 | 电位测试桩 | F167 | 46+089.9 |  |
| 48 | 电位测试桩 | F177 | 46+977.0 |  |
| 49 | 电位测试桩 | F187 | 48+005.2 |  |
| 50 | 电位测试桩 | F193 | 48+972.7 |  |
| 51 | 电流测试桩 | F201 | 50+083.1 |  |
| 52 | 电位测试桩 | F209 | 50+915.0 |  |
| 53 | 电位测试桩 | F214 | 51+953.4 |  |
| 54 | 电位测试桩 | F225+173m | 53+000.0 |  |
| 55 | 电位测试桩 | F241 | 54+023.6 |  |
| 56 | 电流测试桩 | F251 | 54+988.1 |  |
| 57 | 电位测试桩 | F261 | 56+095.9 |  |
| 58 | 电位测试桩 | F272 | 57+065.3 |  |
| 59 | 电位测试桩 | F276 | 58+079.0 |  |
| 60 | 电位测试桩 | F288 | 59+025.5 |  |
| 61 | 电流测试桩 | F296 | 59+955.0 |  |
| 62 | 电位测试桩 | F310 | 61+015.5 |  |
| 63 | 电位测试桩 | F323 | 62+014.6 |  |
| 64 | 电位测试桩 | F332 | 63+119.0 |  |
| 65 | 电位测试桩 | F344 | 64+024.8 |  |
| 66 | 电流测试桩 | F355+30m | 65+100 |  |
| 67 | 电位测试桩 | F374 | 66+074.5 |  |
| 68 | 电位测试桩 | F384 | 67+011.9 |  |
| 69 | 电位测试桩 | F394 | 68+012.5 |  |
| 70 | 电位测试桩 | F409 | 69+027.6 |  |

- 4.1.3 测试桩安装要求

线路测试桩一般安装在管道气流方向左侧距管道中心线1.5m处，不妨碍交通、方便测试的地方，测试桩露出地面高1.3m，铭牌朝向管道气流前进方向。测试桩铭牌及铭牌标注应按管理部门编制统一设置。

测试桩电缆与管道的连接及电缆敷设须在管道下沟后、回填前进行，避免二次开挖。电缆连接采用铝热焊，铝热焊施工工艺详见厂商使用说明书。测试桩电缆采用VV-0.6/1 2×6mm2铜芯电缆，在测量点旁应将电缆敷设成一个大的蝴蝶结，并用绝缘带将其固定在管子上，以减轻拉力。测试桩接线安装及焊点处防腐密封绝缘，详见DWG-0102腐01-01、DWG-0102腐01-02、DWG-0102腐01-03。

- 4.1.4 测试桩防腐

测试桩埋地部分采用加强级聚乙烯胶粘带防腐，防腐层应露出地面之上120mm±10mm。测试桩露空部分采用氟碳漆涂装。

  - 临时性阴极防护

- 4.2.1 临时阴极保护方案

在强制电流阴极保护系统投产前，为防止已埋地的管道被腐蚀，本工程对全线管道采用牺牲阳极作为临时阴极保护措施。牺牲阳极采用带状锌阳极，按每5公里左右（结合测试桩位置考虑）设置一处带状锌阳极，阳极长度为每处10m。锌阳极规格采用ZR-4型，阳极带线质量为0.372kg/m。

带状锌阳极平行于与管沟同沟敷设。牺牲阳极通过测试桩连接到管线上，牺牲阳极设置见表4.2.1-1。牺牲阳极安装及接线见图DWG-0000腐01-04。

表4.2.1-1临时阴极保护带状锌阳极设置统计表

| 序号 | 连接的测试桩类别 | 桩位 | 里程（km+m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电位测试桩 | L011 | 1+136.6 | 褒河穿越末端 |
| 2 | 电位测试桩 | L073 | 5+978.5 | 河流穿越始端 |
| 3 | 电位测试桩 | L127 | 11+007.4 |  |
| 4 | 电位测试桩 | L202 | 15+995.8 |  |
| 5 | 电位测试桩 | L271 | 21+116.1 |  |
| 6 | 电位测试桩 | L336 | 26+000.5 |  |
| 7 | 电位测试桩 | F007 | 30+983.0 |  |
| 8 | 电位测试桩 | F070 | 36+058.9 |  |
| 9 | 电位测试桩 | F122 | 41+141.0 |  |
| 10 | 电位测试桩 | F167 | 46+089.9 |  |
| 11 | 电位测试桩 | F209 | 50+915.0 |  |
| 12 | 电位测试桩 | F261 | 56+095.9 |  |
| 13 | 电位测试桩 | F310 | 61+015.5 |  |
| 14 | 电位测试桩 | F374 | 66+074.5 |  |

- 4.2.2 牺牲阳极安装要求

阳极钢芯焊接处，采用镀锌铁丝捆扎，以增加电缆承受力。阳极钢芯焊接处、阳极钢芯及带钢芯的阳极端面应采用环氧树脂涂刷，厚度应大于250μm。焊接处还应采用热收缩套密封。

阳极在埋设前，阳极的工作面应使用钢丝刷打磨掉氧化皮等污物，必须保证清洁，不允许有涂层、油污等存在，否则应清除干净。阳极带钢芯端面用环氧树脂涂敷，厚度为250μm。

本工程强制电流阴极保护系统投产时，需将牺牲阳极与测试桩的连接断开。

  - 交流杂散电流干扰防治施工技术要求

- 4.3.1 沿线交流干扰情况

本段管道沿线与高压输电线路交叉敷设，可能会对管道产生一定的杂散电流干扰，为保证管道安全运行，需对管道采取排流措施。

根据线路走向图，对本段管道沿线的输电线路进行了统计，统计结果见表4.3.1-1。

表4.3.1-1 输电线路统计表

| 序号 | 桩号 | 干扰源类型 | 相对关系 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L065-20m | 110KV3513留林线 | 41°交叉 | 考虑1处交流干扰防护 |
| 2 | F041 | 110KV三留线 | 5°交叉 | 考虑1处交流干扰防护 |
| 3 | F051 | 110KV三留线 | 18°交叉 | 综合考虑2处交流干扰防护 |
| 4 | F055+40m | 110KV三留线 | 41°交叉 |  |
| 5 | F058-70m | 110KV三留线 | 15°交叉 |  |
| 6 | F085+30m | 110KV三留线 | 27°交叉 | 综合考虑1处交流干扰防护 |
| 7 | F086+30m | 110KV三留线 | 32°交叉 |  |
| 备注：（1）沿线部分35kV及以下输电线路未列出； （2）输电线路电压等级及与管道相对关系以现场实际情况为准。 |  |  |  |  |

- 4.3.2 交流干扰排流措施

为排除管道沿线高压输电线路对管道的交流干扰，本次设计结合已有的资料，根据相关标准规范，制定了干扰排流措施，具体应根据杂散电流干扰测试结果进行优化调整。本工程在管道沿线可能存在杂散电流干扰处设置固态去耦器+锌带接地的方式进行排流。

根据本工程可能受交流干扰段的具体环境情况和《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T 50698-2011）相关技术要求，减缓交流干扰目标为：

1、在土壤电阻率大于25Ω•m的地方，交流电流密度小于60A/m2。持续交流干扰电压小于10V。

2、在土壤电阻率不大于25Ω•m的地方，管道交流干扰电压低于4V。

3、在安装阴极保护电源设备、电位远传设备及测试桩位置处，管道上的持续干扰电压和瞬间干扰电压应低于相应设备所能承受的抗工频干扰电压和抗电强度指标，并满足安全接触电压的要求。

- 4.3.3 交流干扰防护系统安装

1、固态去耦合器

根据管道沿线输电线路的情况，结合相关规范及经验，本工程在桩号L065-20m（里程5km+153m）、桩号F041（里程33km+436m）、桩号F051（里程34km+379.3m）、桩号F058（里程34km+966.8m）、桩号F085（里程37+921.8m）处分别考虑安装交流干扰防护措施1处，其具体位置见线路平面走向图DWG-0102线01-01、DWG-0102线01-02。在图中ACTP表示交流干扰防护。

每处交流干扰防护采用1套固态去耦器作为排流装置，典型安装图见DWG-0102腐01-05。

固态去耦合器应配套相应的钢质桩体，并设混凝土基础，以增强其安装的牢固性和安全性，安装、接线和调试等必须在供货商的指导下进行。

2、锌带接地体

交流干扰防护排流的接地体均采用锌带，锌带规格为ZR-2型，截面尺寸为15.88×22.22mm。锌带接地体与管道并行敷设，与管道净距宜为2~5m，地形受限地段不小于0.5m，原则上敷设于管道顺气流方向存在高压线的一侧。

管道施工时，若管道走向调整，导致与高压线平行、交叉的位置关系发生变化，或发现有新的潜在干扰源存在，应通知设计人员对固态去耦合器的安装位置重新进行确认和调整。经业主同意后，方可进行固态去耦器、锌带及所需电缆等的采购及安装。

固态去耦合器应定期检查和检测，保证其完整性和有效性，检测方法见供货商说明书。

  - 阴保电缆安装施工技术要求

- 4.4.1 电缆连接

本工程中各类阴极保护电缆与管道焊接时均采用铝热焊，焊接位置不应在弯头上或者管道焊缝两侧200mm范围里。铝热焊具体施工工艺详见厂商使用说明书。焊接完毕用小锤轻击焊接点检验焊点的焊接可靠性。

焊接点防腐层剥离和钢管表面处理：测试桩与管道的焊接点宜位于管道上方，焊接点的防腐层应剥离干净，然后将其周边打成坡度小于30°的坡度，裸露的钢管表面除锈质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）规定的St3级。

焊接点绝缘密封和补伤：测试桩通电焊接点的防腐层密封和补伤前应先将泥土、油污、及焊缝处的焊渣、毛刺等清除干净，防腐层边缘打毛，加热管体表面至60℃-100℃，然后在剥离的防腐层处填入热熔胶，最后采用热收缩带缠绕补伤和固定。电缆与管道焊接及焊点处防腐密封绝缘要求详见DWG-0102腐01-03。

密封和补伤完成后应采用电火花对防腐层补伤处进行漏电点检测。

- 4.4.2电缆标识

阴极保护设施作为隐蔽工程的各种焊点、电缆、参比电极等项目较多，为避免错接而带来的危害，各电缆在引出地面的设备的端部必须采用电缆标识牌进行标识，应注明电缆的类型和用途。

  - 阴极保护系统的投产测试

当管道建成投运后，在阴保系统试运行期间，为消除管道外表面上的腐蚀活跃点，评价管道是否获得全面、合适的阴极保护，是否存在欠保护或过保护情况，应对全线进行断电电位测试，并调试恒电位仪最佳输出控制电位，使沿线各点的断电电位均在-0.85～-1.15V的范围内。

所有参数的现场测试应符合规范《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T21246-2020）的相关规定。

- 主要工程量

本工程一般线路防腐主要工程量见表5-1。

表5-1  一般线路防腐主要工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 线路管道防腐 |  |  | 一般线路段 |
| (一) | 宝汉线迁改段 |  |  |  |
| 1 | 常温型加强级三层PE防腐层（工厂预制） |  |  |  |
|  | D323.9×6.3mm L290N 无缝钢管 | m | 59 | 线路直管段 （不含利旧D323.9*8 L290N 30m） |
| 2 | D323.9热煨弯管防腐（工厂预制） | m2 | 14 | 无溶剂环氧涂层（厚度≥600um）+聚乙烯热收缩带 |
| 3 | 管道补口（D323.9） | 处 | 20 | 带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩带 |
| 4 | 管道防腐层补伤 |  |  |  |
|  | 聚乙烯补伤片 | m2 | 1 | 宽250mm |
|  | D323.9×450mm聚乙烯热收缩带 | 套 | 2 |  |
| 5 | 外防腐层完整性地面检测 | m | 110 | PCM检测 |
| 6 | 补口施工工艺规程（APS）编制 | 套 | 1 | D323.9 |
| (二) | 留坝段 |  |  |  |
| 1 | 常温型加强级三层PE防腐层（工厂预制） |  |  | 一般线路段 |
|  | D219.1×6.3mm L245N 无缝钢管 | m | 26462 | 线路直管段 （不含利旧219.1*9.5 L245N 1012m） |
|  | D219.1 mm×6.3 L245N 无缝钢管 | m | 2728 | 冷弯用管 （不含利旧219.1*9.5 L245N 88m） |
| 2 | D219.1热煨弯管防腐（工厂预制） | m2 | 480 | 无溶剂环氧涂层（厚度≥600um）+聚乙烯热收缩带 |
| 3 | 管道补口（D219.1） | 处 | 3680 | 带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩带 |
| 4 | 管道防腐层补伤 |  |  |  |
|  | 聚乙烯补伤片 | m2 | 40 | 宽250mm |
|  | D219.1×450mm聚乙烯热收缩带 | 套 | 150 |  |
| 5 | 外防腐层完整性地面检测 | km | 30.53 | PCM检测 |
| 6 | 补口施工工艺规程（APS）编制 | 套 | 1 | D219.1 |
| (三) | 凤县段 |  |  |  |
| 1 | 常温型加强级三层PE防腐层（工厂预制） |  |  |  |
|  | D219.1×6.3mm L245N 无缝钢管 | m | 39197 | 线路直管段及冷弯用管 |
| 2 | D219.1热煨弯管防腐（工厂预制） | m2 | 470 | 无溶剂环氧涂层（厚度≥600um）+聚乙烯热收缩带 |
| 3 | 管道补口（D219.1） | 处 | 4560 | 带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩带 |
| 4 | 管道防腐层补伤 |  |  |  |
|  | 聚乙烯补伤片 | m2 | 50 | 宽250mm |
|  | D219.1×450mm聚乙烯热收缩带 | 套 | 200 |  |
| 5 | 外防腐层完整性地面检测 | km | 39.86 | PCM检测 |
| 二 | 线路阴极保护系统 |  |  | 留坝-凤县全段 |
| 1 | 测试桩安装 |  |  | 钢管测试桩 |
|  | 电位测试桩 | 套 | 57 |  |
|  | 电流测试桩 | 套 | 13 |  |
| 2 | 牺牲阳极安装 | 处 | 14 | 带状锌合金牺牲阳极ZR-4型； 10m/处 |
| 3 | 交流干扰防护设施安装 | 套 | 5 | 每套：固态去耦合器1套； ZR-2型锌带200m； 电缆1×35mm2 15m |
| 4 | 管道自然电位测试 | km | 70.39 |  |
| 5 | 线路阴极保护系统有效性测试、调试 | km | 70.39 |  |